# На правах рукописи

# Трошин Алексей Валерьевич

Влияние спонтанной поляризации на энергетические характеристики гетероструктур на основе ПОЛИТИПов КАРБИДА КРЕМНИЯ

# Специальность: 01.04.10 – Физика полупроводников

# АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

# Санкт-Петербург – 2007

Работа выполнена в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

# Научный руководитель – доктор физико-математических наук, профессор Давыдов С.Ю.

Официальные оппоненты:

доктор физико-математических наук, профессор А.А. Барыбин

кандидат физико-математических наук С.Ю. Карпов

# Ведущая организация – Новгородский государственный университет им. Ярослава

Мудрого

Защита состоится «13» декабря 2007 г. в 15 часов 30 минут на заседании диссертационного совета Д 212.238.04 в Санкт-Петербургском государственном университете «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) по адресу: 197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5.

# С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета.

# Автореферат разослан «12» ноября 2007 г.

# Ученый секретарь

Диссертационного совета                                                                                   Мошников В. А.

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Перспективы развития современной микро- и наноэлектроники во многом связаны с материалами, способными работать в экстремальных условиях. Среди ряда подобных материалов карбид кремния занимает особое место, так как выделяется неповторимым набором качеств. Это полупроводник, обладающий высокой механической твердостью, радиационной, химической и тепловой стойкостью и потому способный работать в агрессивных средах. Одной из  уникальных особенностей SiC является его способность образовывать  различные политипы, которых к настоящему времени известно более двухсот. Все эти политипы являются широкозонными полупроводниками, ширина запрещенной зоны  которых изменяется от 2.4 до 3.3 эВ.  Поэтому такой материал представляет повышенный интерес как для экспериментаторов и технологов, так и для теоретиков. К настоящему времени разработаны разнообразные технологии получения объемных монокристаллов и монокристаллических пленок SiC.

В современной твердотельной электронике гетеропереход (ГП) и гетероструктура (ГС), под которой понимается система, включающая несколько ГП, являются, практически, обязательными   элементами  приборных структур. Хотя  история изучения гетеросистем насчитывает несколько десятков лет, к настоящему времени остается целый ряд вопросов, требующих дополнительного исследования.

Среди широкого ряда изучаемых в настоящее время квантово-размерных структур  структуры, сформированные на контактах различных политипов карбида кремния, занимают особое место. В определенном смысле  такие структуры можно назвать модельными, так как в них практически отсутствуют эффекты, связанные с рассогласованием решеток на интерфейсе, и исключена  взаимодиффузия компонентов гетеропары.

В последнее время внимание исследователей обращено к влиянию спонтанной поляризации  на энергетические диаграммы гетероструктур, сформированных гексагональными и кубическими политипами SiC. Известно, что элементарная ячейка некубических тетраэдрических полупроводниковых соединений обладает ненулевым значением электрической поляризации, тогда как в кубическом кристалле 3С-SiC поляризация отсутствует. Несмотря на то, что существование пироэлектриков (диэлектриков, обладающих спонтанной поляризацией) были обнаружено еще в 19 веке, свойства их изучены слабо, причем это утверждение относится как к эксперименту, так и к теории. Существенно и то, что в структурах, построенных на политипах карбида кремния, можно пренебречь пьезоэлектрической поляризацией, сосредоточившись на изучении роли именно спонтанной поляризации.

Основной целью диссертационной работы является исследование влияния спонтанной поляризации гексагональных политипов карбида кремния на электронные характеристики гетероструктур. В работе рассматриваются ГП вида NH/3C  и ГС типа NH/3C/NH, где N может принимать значения  4, 6 (3С – кубический политип SiC, NН – гексагональный политип SiC) и выявляется влияние спонтанной поляризации  на характеристики их энергетических диаграмм, таких как изгибы зон и двумерные подзоны в квантовых ямах (КЯ).  Необходимо было выяснить, насколько характер влияния  на состояния в КЯ зависит от модели, используемой для описания ямы. И, наконец, вследствие того обстоятельства, что экспериментальные данные о величине спонтанной поляризации некубических политипов отсутствуют, необходимо сделать оценки величины .

Для выполнения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи.

1. С учетом спонтанной поляризации решить уравнение Пуассона для ГП вида NH/3С и определить, как взаиморасположение зон зависит от величины и знака .

2. С учетом спонтанной поляризации решить уравнение Пуассона для ГС вида NH/3C/NH и определить, как величина и знак  влияют на левый и правый ГП.

3. В рамках различных моделей КЯ, образующихся на интерфейсе в зоне проводимости 3С-области, определить, как спонтанная поляризация влияет на положение имеющихся там локальных уровней (двумерных подзон).

4. Построить простую модель, в рамках которой можно оценить значения спонтанной поляризации для различных некубических политипов SiC.

Практическая значимость настоящей работы состоит в том, что в диссертации рассмотрены гетеросистемы, являющиеся практически неотъемлемыми элементами приборных структур, а также,  тем обстоятельством, что объектом исследования является важный для приложений материал – карбид кремния. Следует подчеркнуть, что представляемая диссертация хотя и является чисто теоретической, возникла,  однако, из попытки ответить на простой технологический вопрос: на какой из  граней  гексагональной  подложки (кремниевой или углеродной) следует наращивать пленку кубического политипа для того, чтобы с большей вероятностью получить слой двумерного электронного газа (2DEG)на интерфейсе.

Научная новизна  результатов диссертации заключается в том, что впервые в рамках различных моделей с единых позиций подробно рассмотрена роль спонтанной поляризации в формировании зонной структуры гетеросистем, причем использованы модели, допускающие аналитические решения.

# Основные положения, выносимые на защиту.

- В гетеропереходе на основе NH/3C возможно возникновение уровней размерного квантования, положение которой определяется как величиной, так и знаком спонтанной поляризации гексагональной компоненты гетероперехода NH.

- Для получения на интерфейсе гетероперехода NH/3C слоя двумерного электронного газа необходимо, чтобы напряженности контактного и поляризационного полей были направлены навстречу друг другу, что достигается выбором в качестве интерфейсной Si- или C- грани гексагонального политипа карбида кремния.

- Наличие спонтанной поляризации приводит к энергетической асимметрии зонной диаграммы гетероструктуры NH/3С/NH.

Апробация результатов работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на следующих конференциях и школах: 9 молодежная научная школа по твердотельной электронике «Нанотехнологии и нанодиагностика» (Санкт-Петербург, 2006); 62-я научно-техническая конференция, посвященная Дню радио (Санкт-Петербург, 2007), VIII Российской конференции по физике полупроводников (Екатеринбург, 2007).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3  научных работы.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав основного текста, заключения и списка используемой литературы, насчитывающего 141 наименование. Основная часть работы изложена на 143 страницах машинописного текста. Работа содержит 42  рисунков и 2 таблицы.

# ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследования и определена цель работы, дана оценка научной и практической значимости ожидаемых результатов, сформулированы положения, выносимые на защиту.

Первая глава представляет собой обзор литературных данных по политипизму карбида кремния, ГП и ГС, сформированным политипами SiC, и подходам к описанию спонтанной поляризации в некубических политипах.

В первом разделе (п. 1.1) главы приведено описание политипизма карбида кремния, обсуждаются различные модели этого явления, приведены основные структурные и электронные характеристики наиболее изученных политипов (3С, 6Н, 4Н).

Во втором разделе (п. 1.2) главы рассмотрены различные модели ГП (классическая модель Шокли-Андерсона, модели Харрисона, Терсоффа и Менендеса). Обсуждаются работы по ГС на основе кубических и гексагональных политипов карбида кремния. Показано, что такие ГС можно рассматривать как модельные в силу отсутствия в них взаимодиффузии компонентов ГП и практически идеального согласования решеток на интерфейсах.

Третий раздел (п. 1.3) главы содержит описание подходов к расчету спонтанной поляризации в некубических политипах SiC. Исходя из принятого в электродинамике макроскопического определения диэлектрической поляризации как электрического момента единицы объема, в физике твердого тела под поляризацией обычно понимают дипольный момент элементарной ячейки. Рассмотрены ставшие классическими модели поляризации Друде-Лоренца и Клаузиуса-Мосотти, а также модель Терсоффа.

В последнее время, однако, такой подход был подвергнут критике, на том, главным образом, основании, что непрерывное электронное распределение в кристалле достаточно проблематично описывать в рамках концепции эффективных зарядов атомов. При этом предлагается рассматривать не саму поляризацию, а ее изменение при той или иной трансформации образца как целого.

В четвертом разделе (п. 1.4) главы сформулирована постановка задач  диссертационной работы.

Вторая глава диссертации посвящена исследованию влияния спонтанной поляризации на ГП вида NH/3C. В разделе 2.1 дана краткая характеристика состояния экспериментальных исследований ГП и ГС, сформированных политипами карбида кремния. При этом основное внимание уделяется работам, проводившимся в ФТИ РАН. На основе анализа полученных в этих работах спектров электро- и фотолюминисценции предлагаются энергетические диаграммы квантово-размерных структур на базе 6Н- и 3С-политипов для различных случаев легирования гексагональных и кубических компонентов гетеропары.

В  разделе 2.2  задача о ГП рассмотрена в приближении полностью истощенного контактного слоя, когда концентрация носителей принимается равной  и , где  - концентрация ионизованных доноров (акцепторов). Здесь и в дальнейшем считаем, что пространство  (область 1) занято гексагональным политипом NH, пространство  (область 2) – кубическим политипом 3С. Спонтанная поляризация  считалась в области  константой. Изгиб зон задавался выражениями , где  -  положение зоны проводимости и валентной зон в -ой области ( = 1, 2) на бесконечном удалении от контакта, - электростатический потенциал -ой области, е – величина заряда электрона; ось х направлена перпендикулярно плоскости контакта, расположенного при . Для нахождения зависимости  решались соответствующие уравнения  Пуассона со стандартными граничными условиями.  Расчеты показывают, что при учете поляризации толщины слоев объемного заряда  и   для анизотипных и изотипных  ГП могут быть представлены в виде

,    (1)

где - ширины областей 1 и 2 без учета спонтанной поляризации, 1и 2-статические диэлектрические проницаемость для областей 1 и 2,  -  концентрация электронов (дырок) в области 1,   -  контактная разность потенциалов,  - диэлектрическая постоянная. Здесь главным результатом следует считать появление линейного по спонтанной поляризации  члена в выражении для . Знак  спонтанной поляризации определяется природой грани гексагонального политипа, находящейся в контакте с политипом кубическим (см. п. 2.4). В случае, когда первое слагаемое в выражении для  положительно, получаем , в то время как при отрицательном первом слагаемым имеем . Если в последнем случае первое слагаемое в формуле (1) для  превышает по величине второе, следует положить .  Такой результат являются следствиями модели полностью истощенного контактного слоя и, главное,  приближения  = const (см. п. 2.4).

С точки зрения влияния спонтанной поляризации на энергетические диаграммы ГП наибольший интерес представляют изотипные р-р ГП. Так как разрывы валентных зон  в гетеропереходах NH/3C крайне малы (< 0.1 эВ), то, полагая , получим вместо (1) следующие выражения для  и :

.                (2)

Здесь и , и  являются линейными функциями спонтанной поляризации и полностью определяются знаком , т.е. природой контактной грани политипа NH.

В разделе 2.3 в рамках теории возмущений рассмотрены поправки к режиму полного истощения примеси.  При этом в качестве малых параметров выступало отношение , где  - концентрация собственных носителей в  -ой области,  - концентрация носителей (электронов или дырок) в  -ой области. Расчеты показывают, что  эти поправки экспоненциально малы и не приводят к каким-либо качественно отличным от предыдущего раздела результатам (за исключением, естественно, размытия границ области объемного заряда).

В разделе 2.4, являющимся главным в этой главе, рассмотрен более общий подход к задаче о ГП, именуемый в диссертации экспоненциальным приближением. В рамках такого приближения концентрация носителей задается в виде  и , где приведенная потенциальная энергия (потенциал) при наличии поляризации  (- постоянная Больцмана, Т – температура),  - концентрация основных носителей (электронов  или дырок) в глубине -ой области ГП. Для определенности рассматривается система - 6Н/-3С (рис.1).

,                          (3)

где ,  и ()–концентрация электронов (дырок) в объеме гексагонального (кубического) компонента ГП. В данном разделе все величины с тильдой отвечают учету поляризации.

В диссертации показано, что результирующее электрическое поле  на интерфейсе может быть приближенно представлено в виде суперпозиции контактного  (при =0) и поляризационного  полей. Тогда уравнения Пуассона для областей 1 и 2 можно свести к виду

,   ,                     (4)

где , , ,  и , , где  порядка модуля разности работ выхода NH- и 3С-политипов. Зададим спонтанную поляризацию в виде , где  - длина затухания. Последнее выражение введено аналогично экранировке локализованного на интерфейсе поверхностного поляризационного заряда . Используя граничные условия для приведенных потенциалов () и полей (4) получим   следующее уравнение

,                                 (5)

где , , ,  .

Оценки показывают, что параметр  лежит в интервале 10 ÷114 (0.25 эВ, 2.95 эВ). В работе принималось два значения , равные 25 и 100 при Т = 300 К. Для типичных значений концентраций электронов =1019, 1018 и 1017 cм-3 получим соответствующие длины экранирования ≈ 8.4, 26.5 и 84 Ǻ. Полагая 0.5∙10-2  Кл/м2  и  = 9.78, = 9.72, получим при Т = 300 К   ≈ 2, 6 и 20, соответственно. В настоящих расчетах, ставящих своей целью выявление общей тенденции влияния спонтанной поляризации на характеристики ГП, будем брать   из интервала 0 – 10. Так как параметр поляризации , то, изменяя степень легирования гексагонального политипа, можно непрерывным образом варьировать величину параметра  .

Рис.2  демонстрирует зависимость потенциалов  от  параметра спонтанной поляризации  для различных значений . При этом выявляется резкое влияние знака спонтанной поляризации на зависимость : потенциал  растет с увеличением модуля , тогда как потенциал  падает. Объясняется такое поведение потенциала  следующим образом.  Из рис.1  видно, что результирующее поле  на интерфейсе  положительно  (направлено в положительном направлении оси ). В расчетах предполагалось, что контактное поле  также положительно. Тогда поляризационное поле  с ростом  растет, что приводит к увеличению результирующего поля  и соответствующему росту потенциала .  Если же , то поле  направлено навстречу полю , так что  и потенциал  с ростом  убывает. При , удовлетворяющему уравнению  и условию , потенциал   обращается в нуль. При этом зоны становятся плоскими, так как результирующее поле   на ГП обращается в нуль. При дальнейшем увеличении  происходит изменение знака результирующего поля  с положительного на отрицательный, в результате чего изгиб зон меняется, зоны изгибаются вниз, что приводит к появлению КЯ в валентной зоне.

Связь между поляризационной добавкой  к потенциалу на интерфейсе и параметром спонтанной поляризации П0* дается уравнением

.                                  (6)

Отсюда следует, что .

Знак спонтанной поляризации связан с химической природой грани (1000) гексагонального политипа SiC, которая в гетеропаре входит в контакт с гранью (100) кубического политипа. Можно показать, что атомы углерода заряжаются отрицательно, так как на них переходят электроны с атомов кремния. Тогда, если в контакт с кубическим  политипом вступает С-грань гексагонального политипа, то поляризационное поле  направлено от кубического к гексагональному политипу, т.е.  в отрицательном направлении оси х. Будем считать, что в этом случае поляризация  отрицательна. Если же в контакт с кубическим политипом вступает положительно заряженная Si-грань, то поле  направлено вдоль оси х, так что поляризацию будем считать положительной. Если предположить, что , то для случая, изображенного на рис.1, КЯ в 3С-области будет суженной в том случае, когда в контакт с С-гранью кубического политипа входить Si-грань гексагонального политипа, и уширенной, если контактируют Si-грань кубического и C-грань гексагонального политипов.

Рассмотрим поведение  уровня (подзоны)  основного состояния с энергией   (обозначен на рис. 2 как )  в КЯ в зоне проводимости 3С-области ГП. Ниже будет показано, что, независимо от конкретной модели КЯ, с ростом поля  уровень  смещается вверх и может быть «выдавлен» из ямы.

Таким образом, в случае  увеличение значения  приводит к сдвигу уровня  вверх, тогда как с ростом , когда , этот уровень смещается вниз.  При  яма  в зоне проводимости исчезает, но возникает в валентной зоне.

Итак, если мы хотим получить на ГП слой двумерного электронного газа (2DEG), необходимо стремиться к тому, чтобы уровень  располагался как можно ниже, так как именно в этом случае его заполнение будет максимальным.

Следовательно, мы должны подбирать компоненты ГП таким образом, чтобы контактное  и поляризационное  поля были включены навстречу друг другу.

Третья глава диссертации посвящена исследованию влияния спонтанной поляризации на ГС вида NH/3C/NH. В разделе 3.1 в рамках приближения полностью истощенного контактного слоя рассмотрена задача о ГС с тонкой 3С-прослойкой, занимающей область 2, лежащую в интервале (). Гексагональные политипы NH занимают области 1 () и 3 () и считаются одинаково легированными. При этом пленку можно считать толстой при условии, что  , где  и - толщина областей объемного заряда, примыкающих соответственно к левому и правому интерфейсам. Показано, что при этом правый и левый ГП являются независимыми. Задача о двух ГП распадается на две  идентичных задачи об одном ГП, уже рассмотренных в п. 2.2.

Далее рассматривается случай очень тонкой 3С-прослойки, что имеет место при  . Наведенное спонтанной поляризацией  электрического поля  (в области 2) можно считать постоянным и равным полю в конденсаторе, заполненном диэлектриком с диэлектрической проницаемостью  и толщиной  , т.е

.                                                                (7)

Направление поля  определяется природой граней гексагональных обкладок (положительно заряженная Si-поверхность и отрицательно заряженная С-поверхность). Перепад потенциала в 3С-области равен , а смещение зон                                                                                                                равно . Такая, на первый взгляд, сильно упрощенная картина подтверждается численными расчетами других авторов, показывающими, что потенциал в рассматриваемых ГС имеет характер, близкий к пилообразному.

В более общем случае системы с тонкой 3С-прокладкой  () потенциал в области 2 можно аппроксимировать выражением

,                                                    (8)

где ,  – константы.   Из граничных условий получим

(9)

где  - перепад потенциала на всей гетероструктуре (между точками x+d3 и –x-d1), тогда как перепад потенциала  в области 3С есть

.                                 .                         (10)

Приведенные выражения показывают, что учет спонтанной поляризации превращает симметричную при  гетероструктуру в асимметричную. При этом различной становится ширина областей истощения примеси  и , центр распределения потенциала  смещается от нулевого значения и возникают энергетические перепады  и  .

В разделе 3.3, главном в этой главе, рассмотрен более общий подход к задаче о ГС, именуемый, как и в разделе 2.4, экспоненциальным приближением. Была рассмотрена система  вида -NH/-3C/-NH, энергетическая диаграмма которой без учета  (а) и с учетом (б), изображена на рис.3. Для достаточно толстого 3С - слоя левый и правый

ГП не ощущают взаимовлияния.  В этом случае результаты, полученные в разделе 2.4,

могут быть непосредственно применены к описанию системы NН/3C/NH. Здесь мы сосредоточим внимание на тонких 3С-слоях.

Приведенные значения потенциальной энергии (потенциала)  в гексагональных областях  1 () и 3 ()  определяются

.                           (11)

Здесь  () – потенциал с учетом (без учета) спонтанной поляризации, верхний знак перед радикалом соответствует области 1, верхний – области 3, причем , ,   длины затухания  и .

При выводе выражений (11) предполагалось, что  , хотя, в принципе, здесь может быть выбрано и какое-либо ненулевое значение поляризации. В дальнейшем для простоты  принимаем , .

Рассматривая асимптотику функций  и  в окрестностях левого и правого ГП, т.е. в  интервалах  для области 1  и  для области 3, можно показать, что

,                             (12)

где верхний знак относится к области 1 (), нижний – к области 3 (), , где - длина затухания поляризации в областях 1 и 3. Так как мы положили ,  то и длины затухания спонтанной поляризации в областях 1 и 3 будут одинаковыми. При записи выражения (11) мы, аналогично п. 2.3, считали  и , где   (). Здесь вновь использована аналогия с экранировкой локализованных на интерфейсах поверхностных зарядов .  Определим также параметр сонтанной поляризации , который зависит уже не от длины затухания , а от дебаевской длины .

В области 2 () в отсутствии поляризации потенциал   должен быть четной, а его производная   - нечетной функцией , откуда следует, что   . При наличии поляризации картина становится асимметричной. Введем координату , определив ее условием  и  . Точка , определяемая спонтанной поляризацией, может как попадать в интервал  , так и лежать вне этого интервала. На основании этих соображений зададим потенциал  в виде

,                                          (13)

где А – безразмерный множитель. Исходя из граничных условий для потенциалов , получим  ,  где  и  , индексы l и r обозначают левый и правый интерфейсы соответственно. Тогда в  окрестностях левого и правого ГП, т.е. в  интервалах  имеем

.                         (14)

Сопоставляя выражения (12) и (14) и удовлетворяя граничным условиям для электрических полей, получим  уравнение

.                                          (15)

Здесь  и , где . Положив , получим  и ,                                            где . Теперь можно показать, что перепад потенциальной энергии для всей структуры NH/3C/NH есть ,  где  . Перепад потенциальной энергии, приходящийся непосредственно на область 2, имеет вид

. Для малых значений  можно показать, что

,  .                                  (16)

При  отношение , тогда как в случае  имеем  . С ростом отношения  перепад энергии уменьшается.

Отметим, что при , когда потенциал  смещен вверх по энергии относительно потенциала , точка , отвечающая  минимуму потенциала , сдвинута вправо от нуля. При  наблюдается обратная ситуация: точка  сдвигается влево, а потенциал  смещается вниз по отношению к потенциалу .

Для численных оценок выбирались те же значения параметров, что и  в разделе 2.4.

На рис.4  представлена  зависимость  от .   Эта  зависимость хорошо описывается формулой

,                                         (17)

которую легко получить для случая , , . Рис. 5 демонстрирует зависимости отношения    от приведенной ширины 3С-область   при  = 0.1, 1 и 10.  В диссертации показано, что все особенности кривых, изображенных на рис.5, могут быть объяснены с помощью выражения (16).

В этом же разделе рассмотрено влияние спонтанной поляризации и толщины 3С-области на положение локальных уровней (двумерных подзон) в КЯ, образующихся в кубическом политипе на границах с гексагональными

политипами. Реальные КЯ аппроксимируются моделью треугольной потенциальной ямы с бесконечными стенками, в рамках которой отсчитываемая от дна ямы энергия основного состояния , где - напряженность электрического поля. Вводя обозначения , где ,  для ям, расположенных соответственно при  (на рис. 3 уровни  и   обозначены как  и ), и дополнительно полагая, что  и ,  получим

.                                            (18)

Зависимость  от  отношения  представлена на рис.6.  Монотонное возрастание функции  отражает сдвиг вверх энергетического уровня , вызванный ростом поля на левом ГП, вызывающим сужение КЯ на левом ГП. Спад функции  в области  отвечает сдвигу уровня  вниз, что вызывает уширение КЯ на правом ГП.  Условие  означает, что координата  принимает значение . При этом зоны на правом интерфейсе становятся плоскими, т.е. КЯ в зоне проводимости 3С-области исчезает. При  знак результирующего поля на правом ГП меняется, следствием чего является появление КЯ в валентной зоне. Если отсчитывать энергию от дна левой КЯ, то с учетом энергетического перепада, равного в нашем случае , получим  вместо  значение  (рис.6).

# Рис. 7. Электронные переходы в структуре NH/3C/NH.

В диссертации рассмотрен непрямой переход между локальными состояниями (двумерными подзонами) правой и левой КЯ, образующихся в зоне проводимости 3С-области в системе NH/3C/NH. Энергия такого перехода равна , где .  В этом выражении оба слагаемых связаны только со спонтанной поляризацией. Так как этот переход является непрямым, то вероятность его экспоненциально уменьшается с ростом толщины 3С-области. Отметим, что подзона в правой КЯ размыта вследствие возможности туннелирования электрона сквозь потенциальный барьер. Так как величина разрыва валентных зон  крайне мала (не превышает, по оценкам, десятой доли эВ), то появление локализованных дырочных подзон в 3С-области крайне мало вероятно. Поэтому переходы в эти подзоны мы не рассматриваем.  Более того, вследствие малости , не совсем ясно, к какому типу ГС относится система NH/3C/NH: к I, изображенному на рис. 7, или ко II, когда скачок валентной зоны 3С-области направлен вниз.

Четвертая глава диссертации посвящена изучению вопроса: насколько конкретная модель КЯ сказывается на характере влияния спонтанной поляризации на энергию локальных уровней (двумерных подзон).   Раздел 4.1 содержит общее рассмотрение проблемы, а именно: величины и знаки контактных и поляризационных полей. Так как Si- и С-грани несут разный по знаку поляризационный заряд ( и  соответственно), то для отличных по своей химической природе граней некубического политипа SiC  величина результирующего поля  будет также различаться, изменяясь от  () до () в зависимости от того, включены ли контактное  и поляризационные  поля навстречу друг другу () или направлены в одну сторону (). При этом мы предполагаем, что .

В раздел 4.2 рассмотрены модели треугольной и параболической КЯ.  В рамках хорошо известной модели треугольной ямы с бесконечными стенками энергия основного состояния , отсчитываемая от дна ямы, пропорциональна . В результате энергия  при  больше, чем энергия  при , вследствие чего заполнение этого состояния электронами ниже. Эффективная ширина ямы  на уровне   определяется выражением . Отсюда следует, что с ростом  поля  яма сужается.

При расчете изгиба зон на ГП в режиме полностью истощенной примеси (п.2.1), образующаяся в зоне проводимости КЯ имеет параболическую форму:   при  и  при , где - толщина истощенной области. Уравнение Шредингера для такого потенциала может быть сведено к виду

,                                    (19)

где ,   (), - эффективная масса электрона в 3С-SiC. Уравнение с таким потенциалом не имеет точного аналитического решения.   Однако, рассматривая предел , легко показать, что электростатическое поле . Это значение поля можно  теперь  использовать для                                                                              нахождения  и  в рамках модели треугольной потенциальной ямы.

В разделе 4.3  решение уравнения (19) рассмотрено в рамках квазиклассического приближения, которое в данном случае сводится к выполнению неравенства . Для высоко лежащих уровней  (энергия отсчитывается от дна ямы), имеем

,                                                (20)

что аналогично спектру прямоугольной потенциальной ямы, где, однако, энергия основного состояния при n = 1 (нечетные состояния асимметричного потенциала) в 9 раз больше энергии основного состояния стандартной прямоугольной потенциальной ямы с бесконечными стенками. Здесь  и эту энергию уже нельзя непосредственно связать с величиной поля .

# Для случая мелкого уровня  имеем

.                                                  (21)

Это спектр  осцилляторного типа.  В данном случае энергия  также не связана непосредственно  с величиной поля .

В разделе 4.4  рассмотрена экспоненциальная КЯ, описываемая потенциалом  при  и  при . Задача решалась в квазиклассическом приближении, справедливом при , где  (). Анализ показал, что для высоко лежащих (мелких) уровней  (энергия отсчитывается от дна ямы)

.                        (22)                       Здесь , а зависимость  проявляется только во втором (малом) слагаемом.

Для уровней  имеем

.                                  (23)

Здесь, откуда, с учетом  того обстоятельства, что , имеем , т. е. спектр (23) аналогичен спектру треугольной КЯ.

И, наконец, раздел 4.5 посвящен оценке сдвигов локальных уровней (двумерных подзон) в КЯ в зоне проводимости 3С-области, вызванных спонтанной поляризацией. Рассматривается изменение поляризационного поля , вызванное «подключением» к контакту  с 3С-политипом сперва Si-грани некубического политипа, а затем его С-грани.  Предполагается, что на контакте .

Анализ показал, что в случае  получим , откуда для состояний в треугольной КЯ и мелких уровней в экспоненциальной КЯ  имеем . Следовательно, сдвиг локальных состояний в этом случае мал. В случае Si-грани поляризационное поле  и , для С-грани  и . Таким образом, в первом случае яма слегка уже,  локальный уровень лежит несколько выше и заполнение его чуть меньше, чем во втором. Вывод о том, что  можно распространить и на другие рассмотренные случаи (состояния в параболической КЯ и высоко лежащие уровни в экспоненциальной КЯ). При этом, однако, под  следует понимать .

Если имеет место обратное соотношение полей, т.е.  , то . При этом смена знака поля приводит к следующему. Если в контакт с кубическим компонентом ГП приводится Si-грань некубического компонента, то КЯ образуется в зоне проводимости 3С-SiC. При замене Si-грани на С-грань поле меняет знак и КЯ образуется уже в валентной зоне. Так как по предположению  , положения локальных уровней относительно дна соответствующих ям практически одинаковы.

В случае,  когда  и поля  и  включены навстречу друг другу (имеют разный знак),  результирующее поле  становится малым. Тогда уровень основного состояния   располагается близко к дну КЯ, и заселенность соответствующей подзоны  максимальна. При этом условия для образования двумерного электронного газа (2DEG) на ГП  будут наилучшими.

В пятой главе диссертации приведены оценки величины спонтанной поляризации  политипов карбида кремния. Раздел 5.1 посвящен краткому описанию метода связывающих орбиталей Харрисона (МСО), на котором эти оценки основаны. В разделе 5.2 даны оценки величины  для чисто гексагонального политипа 2H-SiC, обладающего симметрией (к этому же типу симметрии относятся политипы 4Н, 6Н и 8Н).

В соответствии с классическим определением,  за величину  принимают дипольный момент единицы объема образца. Воспользовавшись МСО, можно показать, что дипольный момент  связи Si-C имеет вид

.                                                (24)

Здесь ,  и - полярность, ковалентность и металличность связи Si-C,   - расстояние до ближайшего соседа, γ = 1.43 – безразмерный подгоночный параметр, определяемый как средний для большого числа бинарных соединений. В кубическом 3С-политипе все четыре связи эквивалентны и суммарный дипольный момент равен нулю.

Из эксперимента известно, что в 2Н-политипе SiC длина продольной связи  вдоль оси  превышает на 0.60%  длину связи в 3С-политипе (= 1.89 Ǻ), тогда как три поперечных связи имеют длину , на 0.51% меньше . При этом изменением углов между связями можно пренебречь.

Расчет по формуле (1) для четырех связей дал  дипольный момент = 0.34∙10-2 Ǻ. Без учета металличности, т.е. при  = 0, получим = 0.49 ∙10-2 Ǻ.  Деля найденное значение  на объем элементарной ячейки, получим = 1.06∙10-2 Кл/м2 с учетом металличности и = 1.5∙10-2 Кл/м2 без учета металличности.  Ранее было показано, что величину поляризации политипов можно аппроксимировать выражением , где D – степень гексагональности, т. е. отношение числа гексагональных узлов к их общему числу узлов. Воспользовавшись этим соотношением, можно вычислить величину спонтанной поляризации для всех политипов с известной степенью гексагональности.  Результаты расчета представлены в 5-й и 6-й строках таблицы соответственно без учета и с учетом металличности.

Раздел 5.3 содержит некоторые другие оценки спонтанной поляризации, так как в последнее время классическое определение поляризации как дипольный момент единицы объема подвергается критике.  В некоторых работах величина спонтанной поляризации определялась путем рассмотрения периодической структуры, состоящей из гексагональных и кубических слоев, расположенных перпендикулярно оси с.  Результаты таких расчетов, выполненных другими авторами,  представлены в 3-й и 4-й строках таблицы  (результаты, полученные с учетом релаксации решетки, отмечены одной звездочкой, без учета релаксации – двумя).

В ряде других работ величина  вычислялась как разность поляризаций   в одном и том же кристалле при его трансформации от структуры сфалерита к структуре вюрцита. При этом рассматривалось соответствующее адиабатическое преобразование гамильтониана кристалла, оставляющее ширину запрещенной зоны неизменной. Было показано, что электронный вклад в  можно оценить по формуле

,                                                   (25)

где  - объем элементарной ячейки, - смещение электронной плотности вследствие адиабатической трансформации гамильтониана, - эффективный заряд. Если просто положить величину смещения  равной изменению длины продольной (вдоль оси ) связи Si-C между ближайшими соседями (~ 0.01 Ǻ), то для политипа 2Н-SiC получим   ≈ 3.35∙10-2 Кл/м2 . Если же (в рамках МСО) считать, что длина диполя , отвечающего связи  Si-C, равна  ,  и положить  равным изменению  при переходе от 3С- к 2Н-политипу, то получим ≈ 3.3∙10-3 Ǻ и ≈ 1.11∙10-2 Кл/м2 . Результаты расчета представлены в таблице в 7-й и 8-й строках.

Таблица. Значения величины спонтанной поляризации  (в ед. 10-2 Кл/м2) в политипах SiC.

| Политип | 8Н | 6Н | 4Н | 2Н |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.25 | 0.33 | 0.50 | 1 |
| , наш расчет | 0.40 | 0.53 | 0.79 | 1.59 |
| , наш расчет | 0.57 | 0.75 | 1.13 | 2.26 |
| * | - | - | - | 4.32 |
| ** | - |  | - | 3.33 |
| наша оценка | 0.84 | 1.11 | 1.68 | 3.35 |
| наша оценка | 0.28 | 0.36 | 0.55 | 1.11 |

Таким образом, различные оценки приводят к сильному (в 4 раза) разбросу значений спонтанной поляризации. Для окончательного вывода о величине спонтанной поляризации политипов карбида кремния требуются  экспериментальные исследования.

В заключении подведены основные итоги  работы, на основании которых можно сформулировать следующий перечень основных результатов.

- В ГП типа NH/3C-SiC в случае, когда направления контактного  и поляризационного полей совпадают, КЯ, образующаяся на интерфейсе в зоне проводимости 3С-политипа, становится, сужаясь, более крутой, чем в случае отсутствия спонтанной поляризации; если же поля направлены навстречу друг другу, КЯ, уширяясь, становится более пологой.

- Уширение КЯ приводит к тому, что квантовые уровни (двумерные подзоны) в этой яме сдвигаются вниз по энергии, в результате чего заселенность их увеличивается; следовательно, с целью создания слоя 2DEG на ГП нужно подбирать гетеропару таким образом, чтобы поляризационное поле  имело знак, противоположный знаку контактного поля, чего всегда можно добиться выбором грани гексагонального политипа, находящейся в контакте с 3С-компонентом ГП.

- В  ГС типа NH/3C/NH-SiC  учет спонтанной поляризации  приводит к энергетически асимметричной зонной диаграмме; в случае достаточно тонкой 3С-пленки в такой системе возможен непрямой переход электрона между локальными состояниями двумерными подзонами левой и правой КЯ.

- Для широкого круга моделей КЯ энергии локальных уровней (двумерных подзон)  или  (~1÷2), где - напряженность электрического поля в КЯ, - ширина КЯ.

- Величины спонтанной поляризации, рассчитанные в рамках различных моделей, дают значения порядка 10-2 Кл/м2, однако разброс их  велик.

# ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Давыдов, С.Ю., Роль спонтанной поляризации в формировании гетеропереходов на основе политипов карбида кремния / С.Ю Давыдов, А.А. Лебедев, А.В. Трошин // ФТП. -2007. - Т. 41. - №3. - С. 307-311.

2. Давыдов, С.Ю. Оценки величины спонтанной поляризации в карбиде кремния / С.Ю. Давыдов, А.В. Трошин // ФТТ. – 2007. - Т. 49. - №4. - С. 723-724.

3. Давыдов, С.Ю. О влиянии спонтанной поляризации на энергетические уровни в квантовых ямах, образующихся на контакте кубического и некубических политипов карбида кремния / С.Ю. Давыдов, А.В. Трошин // Письма в ЖТФ. – 2007. - Т. 33. - №22. -  С. 56-63.

# Text boxes

Рис. 2. Зависимость приведенных

потенциалов  от  параметра спонтанной поляризации  для  = 0.01 (1) и 1 (2). ,  .

a)

б)

Рис. 3. Энергетическая диаграмма для системы NН/3C/NH-SiC без учета (а) и с учетом (б) спонтанной поляризации.

Рис.4. Зависимость потенциала  от  приведенной ширины 3С-области   для отношения  , равного  0.1 (1), 1 (2) и 10 (3).

Рис.5. Зависимость отношения   (25) от приведенной ширины 3С-области   для отношения , равного 0.1 (1), 1 (2) и 10 (3).

Рис. 6. Зависимость приведенных энергий основного состояния ,  и  от  отношения . График функции  построен для сдвига =1. Квадратами отмечена  энергия основного состояния электрона в КЯ в зоне проводимости 3С-области, кружками – то же, но для КЯ в  валентной зоне при .

Рис.1. Энергетическая

диаграмма системы

- 6Н/-3С.